Эмаль «Жидкий акрил»,

общие сведения

Внимательно прочитайте инструкцию. Следуя всем указанным ниже пунктам, Вы получите однородное ровное и гладкое покрытие для ванн!

Эмаль «Жидкий акрил» применятся для реставрации   ванн в домашних условия   методом налива

Эмаль «Жидкий акрил» поставляется в виде двух компонентов: полуфабриката эмали и отвердителя №114 в соотношении

100(масса полуфабриката) : 9,5 (масса отвердителя)

Раздел № 1

Подготовка материала «жидкий акрил» перед нанесением

Все компоненты эмали выдержать перед применением при температуре +15.. +30 0С в течение 24 часов. Эмаль должна иметь ту же температуру, что и температура помещения, в котором будет производиться работа. Замеры температурыпомещения и материала  производятся термометром.

Не рекомендуется

Нагревать ведро с материалом выше температуры помещения,   в котором будут производиться  работы!

Получаемые дефекты:

- Разрыв пленки эмали в процессе формирования покрытия.

- Непросохшие (мягкие) участки в покрытии, которые в процессе эксплуатации желтеют, а затем отслаиваются.

- Из-за разности температур ванны и эмали, эмаль может плохо растекаться.

- Если эмаль перегрета, то процесс отверждения  проходит быстрее, что может повлиять на нехватку времени при окончании работы и ровности  покрытия.

Причины образования дефектов:

В домашних условиях  перемешать густой материал  сложно. Следовательно, отвердитель в эмали распределяется неравномерно и как следствие появляются неотвержденные участки. Кроме того, температура эмали, нагретой в горячей воде, выше температуры окружающей среды. При нанесении на ванну эмаль быстро охлаждается, вязкость нанесенной эмали возрастает. При нанесении второго слоя с более низкой вязкостью нижний слой начинает «съезжать», образуя разрывы в пленке.

Раздел № 2

Подготовка поверхности

под покраску

Порядок работы:

- Обработать поверхность ванны дрелью с насадками под  сменные наждачные круги разной зернистостью.

- Тщательно удалить шлифовальную пыль.

- Обезжирить поверхность ванны.

- Высушить ванну до полного испарения растворителя .

Возможные дефекты:

При невыполнении хотя бы одного из пунктов раздела № 2 покрытие будет отслаиваться от ванны в процессе эксплуатации.

Раздел № 3

Составление эмали

и нанесение ее на ванну

- Перед использованием полуфабрикат эмали ТЩАТЕЛЬНО перемешать (примечание: если температура окружающей среды +15..+18 0С, допускается введение 20-30 гр ксилола (1 ложка) для снижения вязкости)

- Добавить отвердитель небольшими порциями. ТЩАТЕЛЬНО перемешивать эмаль в процессе добавления каждой порции отвердителя (если тщательно не вмешивать отвердитель, то он плохо распределится в густом полуфабрикате эмали и как следствие, покрытие на ванне будет мягким, а потом отслоится).

- Составленную с отвердителем эмаль  выдержать   перед нанесением в течение времени, указанном в таблице.

Таблица

| Температура окружающей среды, 0С | 15 | 20 | 25 | Выше 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Время выдержки эмали с отвердителем, мин (время перемешивания полуфабриката и отвердителя входит в этот диапазон) | 20-25 | 15-20 | 10-15 | 5-7 |
| 2. Время работы по нанесению эмали на ванну, мин | 50 | 50 | 40 | 30 |

Соблюдать режим окраски, указанный в таблице. При несоблюдении режима возможны следующие дефекты:

- Плохой розлив (эмаль практически не стекает с вертикальной поверхности ванны, образуя толстый слой).

- Крупные пузыри и кратера на поверхности ванны.

- Разрыв пленки.

Разбавлять эмаль после выдержки с отвердителем в течение времени, указанного в таблице  пункт 2.

Если составленную эмаль оставить не использованной в течение времени, указанном в таблице, то вязкость эмали увеличится более, чем в 2 раза и она перестанет стекать с вертикальных поверхностей. Если разбавить эмаль ксилолом, то содержание сухого остатка в эмали уменьшится, и образующееся покрытие будет иметь толщину в 2 раза меньше, чем у неразбавленной эмали. А если часть ванны уже была покрашена неразбавленной эмалью, то проявится дефект разрыва пленки.

Рекомендации по нанесению

Следует уделить особое внимание    местам  – в области  переливочного отверстия и дна. В  области перелива следует сформировать  вокруг отверстия равномерный налив во избежание подтеков вокруг перелива. Дно ванны формируется сразу, сгоняя излишки материала в слив,  в связи с быстрым застыванием материала. Чтобы увидеть насколько качественно выполнена работа настоятельно рекомендуется применять галогенный фонарик, для выявления  и своевременного устранения недостатков которые плохо видны, если в ванной комнате плохое освещение.

Колер добавляется в материал после смешивания полуфабриката с отвердителем, чем больше будет добавлен колер,  тем цвет будет более насыщенным.

При соблюдении всех рекомендаций вы получите однородное ровное и гладкое покрытие.